“2.技术参数要求
	序号
	服装  名称
	数量
	面料规格

	
	
	
	颜色
	成份
	技术指标

	1
	运动服上衣
	1 件
	深蓝+彩蓝

深蓝 PANTONGE 288C

彩蓝 PANTONGE 285C
	1.成分：90%(±5%)聚酯纤维；10%氨纶(±5%)；

2.克重：深蓝色182g/㎡(±3%），彩蓝色184g/㎡(±3g）；

3.面料：透气透湿，外层160D*320D纱++pu膜，密度为92T，舒适透气、防风防水；

4.主门襟：5号树脂拉链，口袋：3号尼龙反装拉链。
	1.符合FZ/T81008-2011标准；

2.符合GB/18401-2010标准；

3.甲醛含量：无；PH值：6.0-6.5；可分解致癌芳香胺染料：

无；异味：无；

4.防水性能（洗前）：沾水等级3-4级；

5.耐水、耐摩擦、耐汗渍色牢度：变色4-5级，沾色4-5级；

6.执行标准：FZ/T81008-2011一等品标准；安全标准：GB18401-2010（B类）标准；

7.女款采用收腰设计。

	2
	长裤
	1 条
	深蓝+彩蓝

深蓝 PANTONGE 288C 彩蓝 PANTONGE 285C
	1，成分：90%(±5%)聚酯纤维；10%氨纶(±5%)；

2.克重：深蓝色182g/㎡(±3g），彩蓝色184g/㎡(±3g）；

3.面料：透气透湿，外层160D*320D纱+pu膜，密度为92T，舒适透气、防风防水；

4.口袋：3号尼龙反装拉链。
	1.符合FZ/T81007-2012标准；

2.符合GB/18401-2010标准；

3.甲醛含量：无；PH值：6.0-6.5；可分解致癌芳香胺染料：

无；异味：无；

4.防水性能（洗前）：沾水等级3-4级；

5.耐水、耐摩擦、耐汗渍色牢度：变色4-5级，沾色4-5级；

6.执行标准：FZ/T81007-2012一等品标准；安全标准：GB18401-2010（B类）标准。

	3
	短袖
	1 件
	深蓝+彩蓝

深蓝 PANTONGE 288C 彩蓝 PANTONGE 285C
	1.成分：90%(±5%)聚酯纤维；10%氨纶(±5%)；

2.克重：深蓝色170g/㎡(±3%），彩蓝色170g/㎡(±3g）；

3.面料：吸湿排汗.舒适透气。
	1.符合GB/18401-2010标准

2.耐水、耐摩擦、耐汗渍色牢度：变色4-5级，沾色4-5级，符合GB/18401-2010标准；

3.甲醛含量：无；PH值：6.0-7.5；可分解致癌芳香胺染料：无；异味：无；

4.安全标准：GB/18401-2010（B类）标准；

5.女款采用收腰设计。

	4
	抓绒上衣
	1 条
	深蓝 
	1.成分：95%（±5%）聚酯纤维
2.克重：250克-300克
3.面料：保暖、微弹
4.不含内胆
5.主门襟：树脂拉链       6.版型：宽松型
	1.符合FZ/T81008-2011标准；           2.符合GB/18401-2010标准；
3.甲醛含量:无:； PH值:6.0-6.5；可分解致癌芳香胺染料:无； 异味:无；
4.防水性能(洗前):沾水等级3-4级；                              5.耐水、耐摩擦、耐汗渍色牢度；变色4-5级，沾色4-5级；            

6.执行标准:FZ/T81008-2011一等品标准；                  安全标准：GB18401-2010(B类)标准。

	5
	马夹
	1 件
	深蓝+彩蓝

深蓝 PANTONGE 288C 彩蓝 PANTONGE 285C
	1.成分：90%(±5%)聚酯纤维，10%(±5%)氨纶；

2.克重：深蓝色182g/㎡(±3g），彩蓝色184g/㎡(±3g）；

3.面料:麻花单面刷毛布.舒适温软。
	1.符合GB/18401-2010标准；

2.耐水、耐摩擦、耐汗渍色牢度：变色4-5级，沾色4-5级，符合GB/18401-2010标准；

3.甲醛含量：无；PH值：6.0-7.5；可分解致癌芳香胺染料：无；异味：无；

4.安全标准：GB18401-2010（B类）标准。

	6
	帽子
	1 顶
	彩蓝 PANTONGE 285C
	1.成分：100%(±5%)聚酯纤维，150克/㎡(±3g）；

2.机织200D*150D密度为150防紫外线UPF≥40+。
	1.吸湿快干标准符合GB/T21655.1-2008；

2.执行标准符合GB/T4669-2008一等品标准；安全指标执行标准GB18401-2010（B类）标准。

	7
	装备袋
	1 个
	彩蓝 PANTONGE 285C
	1.成分：100%(±5%)尼龙，400D+PVC防泼水尼龙料；150克/㎡(±5g）；

2.内层袋子100%(±5%)聚酯纤维。
	1.防泼水、抗撕耐磨、方便携带；

2.执行标准：GB/T29862-2013；Z/T01057-2007；

GB/T4669-2008。


”变更为：

	序号
	服装  名称
	数量
	面料规格

	
	
	
	颜色
	成份
	技术指标

	1
	运动服上衣
	1 件
	深蓝+彩蓝

深蓝 PANTONGE 288C

彩蓝 PANTONGE 285C
	1.成分：90%(±5%)聚酯纤维；10%氨纶(±5%)；

2.克重：深蓝色182g/㎡(±3%），彩蓝色184g/㎡(±3g）；

3.面料：透气透湿，外层160D*320D纱++pu膜，舒适透气、防风防水；

4.主门襟：5号树脂拉链，口袋：3号尼龙反装拉链。
	1.符合FZ/T 81008-2021标准一等品要求；
2.符合GB 18401-2010标准（B）类要求；

3.甲醛含量：无；pH值：4.0-8.5；可分解致癌芳香胺染料：无；异味：无；

4.防水性能（洗前）：沾水等级3-4级；

5.耐水、耐摩擦、耐汗渍色牢度：变色4-5级，沾色4-5级；

6.女款采用收腰设计。

	2
	长裤
	1 条
	深蓝+彩蓝

深蓝 PANTONGE 288C 彩蓝 PANTONGE 285C
	1，成分：90%(±5%)聚酯纤维；10%氨纶(±5%)；

2.克重：深蓝色182g/㎡(±3g），彩蓝色184g/㎡(±3g）；

3.面料：透气透湿，外层160D*320D纱+pu膜，舒适透气、防风防水；

4.口袋：3号尼龙反装拉链。
	1.符合FZ/T 81007-2022标准一等品要求；

2.符合GB 18401-2010标准（B）类要求；

3.甲醛含量：无；pH值：4.0-8.5；可分解致癌芳香胺染料：无；异味：无；

4.防水性能（洗前）：沾水等级3-4级；

5.耐水、耐摩擦、耐汗渍色牢度：变色4-5级，沾色4-5级；

	3
	短袖
	1 件
	深蓝+彩蓝

深蓝 PANTONGE 288C 彩蓝 PANTONGE 285C
	1.成分：90%(±5%)聚酯纤维；10%氨纶(±5%)；

2.克重：深蓝色170g/㎡(±3%），彩蓝色170g/㎡(±3g）；

3.面料：吸湿排汗.舒适透气。
	1.符合GB 18401-2010标准（B）类要求；

2.耐水、耐摩擦、耐汗渍色牢度：变色4-5级，沾色4-5级；

3.甲醛含量：无；pH值：4.0-8.5；可分解致癌芳香胺染料：无；异味：无；

4.女款采用收腰设计。

	4
	抓绒上衣
	1 条
	深蓝 
	1.成分：95%（±5%）聚酯纤维
2.克重：250克-300克/件
3.面料：保暖、微弹
4.主门襟：树脂拉链       5.版型：宽松型
	1.符合FZ/T 73020-2019标准一等品要求；           

2.符合GB 18401-2010标准（B）类要求；
3.甲醛含量:无:； pH值:4.0-8.5；可分解致癌芳香胺染料:无； 异味:无；
4.耐水、耐摩擦、耐汗渍色牢度；变色4-5级，沾色4-5级；            

	5
	马夹
	1 件
	深蓝+彩蓝

深蓝 PANTONGE 288C 彩蓝 PANTONGE 285C
	1.成分：90%(±5%)聚酯纤维，10%(±5%)氨纶；

2.克重：深蓝色182g/㎡(±3g），彩蓝色184g/㎡(±3g）；

3.面料:麻花单面刷毛布.舒适温软。
	1.符合GB 18401-2010标准（B）类要求；

2.耐水、耐摩擦、耐汗渍色牢度：变色4-5级，沾色4-5级；

3.甲醛含量：无；pH值：4.0-8.5；可分解致癌芳香胺染料：无；异味：无。

	6
	帽子
	1 顶
	彩蓝 PANTONGE 285C
	1.成分：100%聚酯纤维，150克/㎡(±3g）；

2.机织200D*150D密度为150防紫外线UPF≥40+。
	1.执行标准FZ/T82002-2016缝制帽 一等品标准；安全指标执行标准GB 18401-2010（B类）标准；
2.吸湿快干标准符合GB/T21655.1-2023。

	7
	装备袋
	1 个
	彩蓝 PANTONGE 285C
	1.成分：100%尼龙，400D+PVC防泼水尼龙料；150克/㎡(±5g）；

2.内层袋子100%聚酯纤维。
	1.防泼水、抗撕耐磨、方便携带；

2.执行标准：FZ/T01057-2007；

GB/T4669-2008。


